3-SCHICHT-EURO-HOLZLEIMKANTEL

Technische Parameter:

	Holzart
	 
	Fichte, Eiche, Kiefer

	Beschreibung
	 
	3 Schicht, geleimt aus 3 Lamellen der Stärke 24 mm, fixe Längen von  600 mm bis 3 000 mm, oder gezinkt in Länge 6000 mm möglich 

	Abmessung
	 
	72/82 x 86/115/145 mm

	Feuchtigkeit
	 
	12 % , +/-2 %, max. Feuchtigkeitsunterchied der Lamellen 2 % und für einzelne Teile der keilgezinkten Lamelle auch 2 %

	Verleimung
	 
	Leim auf der Basis PVAc D - 4 nach DIN EN 204 (Fichte), Durolok (Eiche)

	Maserung
	 
	Lamelle A – radial 
Lemelle B – halb radial oder hald tangencial 

Lamelle C - radial (gilt nicht für Eiche)

	Keilzinkung
	 
	In Lamellen A und C ist Länge 300+ mm erlaubt, in der mittleren Lamelle B ist Länge 150+ mm erlaubt

	Jahresringe
	 
	max. senkrechter Abstand ist 6 mm (gilt nicht für Eiche)

	Geleimte Stoßstelle
	 
	Nicht geleimte Sotoßstellen sind nicht zugelassen
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	3-Schicht EURO - Holzleimkantel


Qualitätsbedingung
	Qualität A
	 
	Oberchicht der Lamelle A und untere Schicht der Lamelle B sind ohne Fehler. Anßtosslänge min. 300 mm+, senkrechter Abstand der Jahersringe max. 5 mm, minimale Farbunterschiede

	Qualität  B
	 
	Obere und untere Lamelle ohne Fehler 
Anßtosslänge min. 250 mm + 
Abstand der Jahresringe max. 7 mm, 

Minimale Farbunterschiede

	Qualität C
	 
	Obere und untere Lamelle ohne Fehler 

Anßtosslänge min. 200 mm + 
Radial und halb radial, Reaktionsholz erlaubt 
Farbunterschiede erlaubt


Zusätzliches Produktionsprogramm – LEIMHOLZ (Fichte):

· Geleimt aus auf Länge gezinkten Lamellen (Anßtosslänge 25 cm+)

· Länge 6m

· Breite 1000 mm

· Stärke 27 a 30 mm – Einzellamelle, 48 mm – Doppellamelle
· Radiale und halbradiale Jahresringe 
· Ohne Äste und Harzgallen
· Nicht geschliffen
